# Предисловие:

Приложение №3 к договору подряда _________.

"__“ ___ 2022г.

ТУ на оцилиндрованное бревно камерной сушки.

- Введен в действие с 12.07.2017 г.

- Настоящие технические условия разработаны с учетом:

  - ГОСТ	2292-88	Лесоматериалы	круглые.	Маркировка,	сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка.

  - ГОСТ	6782.1-75	Пилопродукция	из	древесины	хвойных	пород.	Величина усушки.

  - ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия.

  - ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия.

  - ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

  - ГОСТ 4981-87 Балки перекрытий деревянные. Технические условия.

  - ГОСТ	10950-78	Пиломатериалы	и	заготовки.	Антисептирование	способом погружения.

  - ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров.

  - ГОСТ	23431-79	Древесина.	Строение	и	физико-механические	свойства. Термины и определения.

  - ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий.

  - ГОСТ 8486-88 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

Настоящие технические условия распространяются на бревно оцилиндрованное камерной сушки, используемые для строительства бревенчатых сооружений

и обязательны при контроле качества, определении категории и сдаче- приемке (предъявлении претензий) изготовленной продукции.

# 1. Технические требования.

- 1. Партия изделий из оцилиндрованного бревна произведенных для одного объекта, должна состоять из бревен хвойных пород (ель, сосна).

  - Для изготовления изделий должны быть использованы бревна камерной сушки (средняя относительная влажность 18% ± 6% ), заготовленные из  растущих  деревьев  1-  2

сортов по ГОСТ 9463-88. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается.

  - Не допускается нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости. Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие.

  - Кривизна элемента: в линейном направлении — не более 0,5 %; в радиальном направлении — не более 5%.

  - Допускаются трещины на лицевой поверхности оцилиндрованного бревна, образовавшиеся в процессе камерной сушки и сборки элементов стенового комплекта.

  - На изделиях не допускаются: гниль, сквозные трещины, сколы торцов, глубокая синева (более 20 мм проникновения), не допускаются гнилые и выпадающие сучки,

допускаются табачные сучки, не более 10% от общего количества сучков, допускается присутствие синевы, но не более 10% от площади бревна. Допускается обзол на

участках бревна, которые в процессе сборки перекрываются тепловым

пазом, уложенного сверху. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль оцилиндрованного бревна

  - Не допускается отклонение диаметра изделия более чем на 5% от номинального диаметра, указанного в спецификации. Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине.

  - Не допускается отклонение продольных размеров изделия более чем на ±7 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине.

  - Радиус окружности обработанной поверхности чашек должен быть до +5 мм к радиусу изделия. Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна прилегать с зазором до 5 мм к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 5 мм.

  - Оси чашек должны перекрещиваться с продольной осью бревна под углом 90 градусов. Не допускается отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т-образный шаблон и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов. Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии.

  - Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации.

  - Маркировка деталей производится с верхней части и с торца бревна.

  - Антисептирование: в период с весны по осень при стабильной температуре воздуха + 5 и выше; антисептик — транспортный, на водной основе, не окрашивающий древесину, способ обработки — окунанием в ванну.

  - Параметры шероховатости фрезерованных поверхностей деталей (R max) по ГОСТ 7016-88 не должны быть более 300 мкм..

  - Детали изготавливаются торцованные, длины устанавливаются по согласованию с Заказчиком (покупателем) или по рабочим чертежам. Торцы деталей опиливаются под прямым углом.

  - На боковых поверхностях допускаются: сучки здоровые сросшиеся, темные неплотные, табачные выпадающие диаметром не более 30 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 60 мм, частично сросшиеся размером не более 50 мм.

  - На базовой поверхности (паз или верхняя часть бревна) допускаются: темные неплотные диаметром не более 30 мм, несросшиеся здоровые диаметром не более 70 мм, частично сросшиеся размером не более 60 мм.

# Допустимые пороки и дефекты.

  - ГОСТ 9463-88 "Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 21 апреля 1988 г. N 33)

  - Требования к сырью: по ГОСТ 8486-88.

# Упаковка.

3.1. Упаковка: не нормируется.

# Требования охраны окружающей среды.

4.1. Требования охраны окружающей среды: не нормируется.